(

KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

12 märts 2004.a.

TOODE:            A4 RS roostevaba toruklamber

PRODUCT         A4 RS  stainless steel pipe fastener

Katsetuste eesmärk:         Purunemisjõu määramine

The purpose of tests:           Measuring of breaking load

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90 (mõõtetäpsus: ±  0,1 kN)

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90 (measurement accuracy: ±0,1 kN)

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

| Mõõt Size | Toru mõõt Pipe size (D, mm) | B x t, mm | G | M | Purunemisjõud Breaking load, N | Ohutu jõud Safe load, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3/8( | 15 – 18 | 20 x 1,5 | M8 | M6 | 4500 | 1500 |
| 1/2( | 20 – 24 | 20 x 1,5 | M8 | M6 | 4500 | 1500 |
| 3/4( | 26 – 30 | 20 x 1,5 | M8 | M6 | 4500 | 1500 |
| 1( | 32 – 36 | 20 x 1,5 | M8 | M6 | 4500 | 1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 ¼( | 38 – 42 | 20 x 1,5 | M8/M10 | M6 | 4500 | 1500 |
| 1 ½( | 47 – 50 | 20 x 1,5 | M8/M10 | M6 | 4500 | 1500 |
| 2( | 60 – 64 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M6 | 4500 | 1500 |
| 2 ½( | 75 – 80 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M8 | 12000 | 4000 |
| 3( | 87 – 92 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M8 | 12000 | 4000 |
| 110 mm | 110 – 115 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M8 | 12000 | 4000 |
| 4( | 114 – 119 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M8 | 12000 | 4000 |
| 5( | 133 – 140 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M8 | 12000 | 4000 |
| 160 mm | 159 – 165 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M8 | 12000 | 4000 |
| 6( | 168 – 179 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M8 | 12000 | 4000 |
| 200 mm | 197 – 205 | 25 x 2,0 | M10/M12 | M8 | 15000 | 5000 |
| 8( | 210 – 222 | 25 x 2,0 | M10/M12 | M8 | 15000 | 5000 |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor