(

KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

16 oktoober 2003.a.

TOODE:            Konsool toega

#### PRODUCT         Console with a supporter

Pinnakate:

Coating:                    Fe/Zn 8C1  ISO 4042 – 89

| Kood Reference | Mõõt Size L, mm | Mõõtmed Dimensions in mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | H | S |
| 031122 | 250 | 135 | 5 | 20 | 200 | 40 | 165 | 96 | 4 |
| 031123 | 300 | 135 | 5 | 20 | 200 | 40 | 165 | 96 | 4 |
| 031124 | 400 | 135 | 5 | 20 | 200 | 40 | 165 | 96 | 4 |
| 031125 | 500 | 135 | 5 | 20 | 200 | 40 | 165 | 96 | 4 |
| 031126 | 600 | 135 | 5 | 20 | 200 | 40 | 165 | 96 | 4 |
| 031128 | 800 | 453 | 5 | 30 | 400 | 50 | 365 | 346 | 5 |
| 031130 | 1000 | 665 | 6 | 30 | 400 | 50 | 365 | 596 | 5 |

Katsetuste eesmärk:         Läbipaine määramine koormuse rakendamisel

The purpose of tests:           Measuring of deformation under loading

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

F

∆h =5mm

L – length of the console

F – load

∆h – deflection

| Mõõt Size L, mm | F L1/2 L1/2 | F L |
| --- | --- | --- |
| 250 | 10,0 kN | 2,2 kN |
| 300 | 6,0 kN | 1,9 kN |
| 400 | 3,2 kN | 0,8 kN |
| 500 | 1,3 kN | 0,4 kN |
| 600 | 1,3 kN | 0,4 kN |
| 800 | 3,6 kN | 0,3 kN |
| 1000 | 4,0 kN | 0,3 kN |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor