(

KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

16 oktoober 2003.a.

TOODE:            Konsool

PRODUCT         Console

Pinnakate:

Coating:                    Fe/Zn 8C1  ISO 4042 – 89

| Kood Reference | Mõõt Size L, mm |
| --- | --- |
| 031102 | 150 |
| 031104 | 200 |
| 031108 | 300 |

Katsetuste eesmärk:         Läbipaine määramine koormuse rakendamisel

The purpose of tests:           Measuring of deformation under loading

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

F

∆h = 5 mm

L – length of the console

F – load

∆h – deflection

| Mõõt Size L, mm | F L1/2 L1/2 | F L |
| --- | --- | --- |
| 150 | 7,0 kN | 3,3 kN |
| 200 | 3,8 kN | 1,8 kN |
| 300 | 2,3 kN | 1,1 kN |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor