KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

05 juuli 2011.a.

TOODE:            Kinnituslint sinusoid  (roostevaba teras A4)

PRODUCT:        Sinusoid fastening band  (stainless steel A4)

Katsetuste eesmärk:         Purunemisjõu määramine

The purpose of tests:           Measuring of breaking load

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90 (mõõtetäpsus: ±  0,1 kN)

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90 (measurement accuracy: ± 0,1 kN)

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

| Kood Reference (10 m) | Mõõt Size | s mm | Purunemisjõud Breaking load, kN |
| --- | --- | --- | --- |
| 030752 | 12 x 0,75 | 0,75 | 2,7 |
| 030753 | 12 x 1,00 | 1,00 | 3,4 |

| Kood Reference (10 m) | Mõõt Size | s mm | Purunemisjõud Breaking load, kN |
| --- | --- | --- | --- |
| 030702 | 17 x 0,75 | 0,75 | 3,3 |
| 030703 | 17 x 1,00 | 1,00 | 5,8 |

| Kood Reference (10 m) | Mõõt Size | s mm | Purunemisjõud Breaking load, kN |
| --- | --- | --- | --- |
| 030763 | 26 x 1,0 | 1,0 | 9,0 |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor