(

KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

02 detsember 2002.a.

TOODE:            Toruklamber  RS

PRODUCT         Pipe fastener RS

Katsetuste eesmärk:         Purunemisjõu määramine

The purpose of tests:           Measuring of breaking load

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90 (mõõtetäpsus: ±  0,1 kN)

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90 (measurement accuracy: ±0,1 kN)

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

| Kood Reference | Mõõt Size | Toru mõõt Pipe size (d mm) | B x s | G | S | Purunemisjõud Breaking load, N | Ohutu jõud Safe load, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 032002 | 3/8″ | 14-18 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032004 | 1/2″ | 20-25 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032006 | 3/4″ | 26-30 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032008 | 1″ | 31-38 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032010 | 1 1/4″ | 40-47 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032078 | 1 1/4″ | 40-47 | 20 x 1,5 | M8/M10 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032012 | 1 1/2″ | 46-52 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032080 | 1 1/2″ | 46-52 | 20 x 1,5 | M8/M10 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032014 | 2″ | 58-63 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032082 | 2″ | 58-63 | 20 x 1,5 | M8/M10 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032016 | 2 1/2″ | 72-80 | 25 x 2,0 | M8 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 032084 | 2 1/2″ | 72-80 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 032018 | 3″ | 81-90 | 25 x 2,0 | M8 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 032086 | 3″ | 81-90 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 032020 | 4″ | 110-115 | 25 x 2,0 | M8 | M6x30 | 4600 | 1500 |
| 032028 | 4″ | 110-115 | 25 x 2,0 | M10 | M6x30 | 4600 | 1500 |
| 032088 | 4″ | 110-115 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M6x30 | 4600 | 1500 |
| 032022 | 5″ | 135-140 | 25 x 2,5 | M10 | M6x30 | 6100 | 2000 |
| 032023 | 160mm | 160 | 30 x 2,5 | M10 | M8x40 | 6100 | 2000 |
| 032024 | 6″ | 159-170 | 30 x 2,5 | M10 | M8x40 | 6100 | 2000 |
| 032026 | 8″ | 217-224 | 30 x 3,0 | M12 | M8x40 | 7900 | 2600 |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor