(

KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

14 veebruar 2003.a.

TOODE:            Summutiga tööstuslik toruklamber TRSD

PRODUCT         Isolated industrial pipefastener TRSD

Katsetuste eesmärk:         Purunemisjõu määramine

The purpose of tests:           Measuring of breaking load

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

| Kood Reference | Mõõt Size | Toru mõõt Pipe size (d mm) | Muhv Muff G | B x s (mm) | Kruvi / polt Screw / bolt S | Purunemisjõud Breaking load, N | Ohutu jõud Safe load, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034042 | 3/8″ | 15-20 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034044 | 1/2″ | 20-25 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034046 | 3/4″ | 25-30 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034048 | 1″ | 33-37 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034050 | 1 1/4″ | 42-46 | 1/2″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034052 | 1 1/2″ | 47-52 | 1/2″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 4600 | 1500 |
| 034054 | 2″ | 59-63 | 1/2″ | 25 x 2,5 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 034056 | 2 1/2″ | 73-77 | 3/4″ | 25 x 2,5 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 034058 | 3″ | 88-90 | 3/4″ | 25 x 2,5 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 034060 | 4″ | 108-114 | 3/4″ | 25 x 2,5 | M6x30 | 6100 | 2000 |
| 034062 | 5″ | 137-142 | 3/4″ | 25 x 2,5 | M6x30 | 6100 | 2000 |
| 034064 | 6″ | 164-169 | 3/4″ | 30 x 3,0 | M8x40 | 7900 | 2600 |
| 034068 | 8″ | 217-224 | 3/4″ | 30 x 3,0 | M8x40 | 7900 | 2600 |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor